瓦楞纸箱特点、用途及设计

瓦楞纸箱特点和用途

1、结构特点：由单层或多层波浪形的瓦楞纸板和平坦纸粘合而成。

2、性能特点：瓦楞有良好的抗压强度和防震性能，能承受一定的压力、冲击和振动。

3、优点：抗压防震、适合印刷、易于成形、重量较轻、利于环保

纸箱强度设计

1、瓦楞纸板强度要求

1．1：边压强度：顺着瓦楞方向，单位长度瓦楞纸板压馈前所能承受的最大受力。单位： N/m. 　　边压强度=表面原纸综合环压强度+综合瓦楞纸环压强度*收缩率 　　一般边压计算依原纸最低环压强度计算（安全可靠），实际测试值会适当大于理论计算值。 　　1．2：耐破强度：单位面积瓦楞纸板破裂前所能承受均匀增加的最大外力。单位： Kg/cm2。 　　纸板破裂强度=面纸破裂强度+中格纸破裂强度+底纸破裂强度 　　*因制造过程会有一定强度损失，实际测试的破裂强度会小于计算值1 Kg/cm2左右。 　　1．3：戳穿强度：新的国家标准GB6544-1999已经取消了对纸板戳穿强度的要求。（原标准GB6544-1986） 　　2、瓦楞纸箱强度要求：

2．1：边压、耐破、戳穿同纸板。纸箱边压强度会比纸板边压强度要低（因制造过程的瓦楞损失）。 　　2．2：纸箱抗压强度：（普通箱型，对应国际箱型代号：0201） 　　抗压强度=边压强度（N/cm）*凯里卡特常数F 　　F值取决于纸箱的周边长，2*（长+宽）cm.以及瓦楞楞型。两项目确定后，F值可以查表。实际上的抗压强度测试值与纸箱长、宽、高的比例有关系。同样周边长、同样材质楞型的纸箱：高度越高、抗压越小；长*宽的底面积越大，抗压越大。

3、机包箱抗压强度=对应普通箱型的抗压强度*0.6*1.62*摇盖宽/纸箱宽 。

4、纸箱、纸板的粘合强度（瓦楞成型的剥离强度而不是接舌处粘箱的粘合强度）。分离单位长度纸板面纸与瓦楞纸所需的力。 　　单位：N/m楞。行业标准统一规定为大于588 N/m楞.

5、堆码强度与抗压强度。

纸箱所需抗压强度=[纸箱毛重*（堆码层数-1）]*安全系数K。前部分为纸箱的静态堆码强度。K值取决于印刷版面的多少、开孔程度、内包装物性质、贵重程度、仓储运输时间、条件等。K值一般取2—5。